《包装用多层共挤阻隔膜》包装行业标准

（征求意见稿）

编制说明

《包装用多层共挤阻隔膜》行业标准起草组

二〇二〇年八月

《包装用多层共挤阻隔膜》包装行业标准（征求意见稿）

编制说明

一、工作简介

1、任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2018年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018] 54号）的要求，行业标准BB/T 0041-2007《包装用多层共挤阻隔膜通则》（计划编号：2018-1612T-BB），由全国包装标准化技术委员会（SAC/TC49）归口，中国包装科研测试中心组织有关单位进行修订，并广泛征求相关企事业单位意见，完成标准的修订工作。

2、目的和意义

包装用多层共挤阻隔膜具有高阻隔性、保香性、耐油性以及高透光性的特点，在生产流通环节具有制造回收成本低、环保等优势，广泛用于食品包装、药品包装、日用品包装、电子产品包装等领域。

BB/T 0041《包装用多层共挤阻隔膜通则》自2007年实施已经历13年,随着食品安全法规的健全和相关标准的修订,生产工艺的优化以及多层共挤阻隔膜使用方对包装安全和性能要求的日益提高，此标准部分内容已无法满足各方面的需求，需要进行修订。该标准本次修订意在对材料的卫生性能按照国家食品安全法律法规进行修订，对产品的物理性能进行针对性的规定并对检测方法进行梳理。使标准更符合现代社会要求和生产、使用方需求，具有可操作性,为保障行业发展维护社会及相关方利益做出贡献。

二、编制过程

1、调研及收集资料

根据制定标准的需要，我们调研了我国多层共挤阻隔膜的使用和测试情况，对我国多层共挤阻隔膜的使用情况和测试方法进行了深入的研究，收集到相似产品及相关测试方法标准如下：

- GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

- GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

- GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜

- GB/T 20218-2006双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

2、相关标准的研究

- GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

该标准适用于不同材料用不同复合方法制成的包装用复合膜、袋，包括食品和非食品包装用复合膜、袋，不适用于药品包装用复合膜、袋，规定了其术语、定义、符号、缩略语、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。其中要求包括外观质量、印刷质量、规格、物理机械性能和卫生性能。起草组研究和借鉴了其术语和定义、缩略语，参考了部分检测项目的标准值。由于同为通则类标准，起草组借鉴了标准的分级结构。同时，起草组也发现，该标准包含产品种类复杂，包含纸、塑、金属材料的多种复合产品，针对性不强，关键指标如氧气透过率、水蒸气透过率规定较为宽泛的问题。

- GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

该标准适用于厚度小于0.30mm以食品级包装用树脂通过共挤工艺生产的多层食品包装用非印刷膜、袋。其要求包括感官、异嗅、尺寸、接头、力学、光学、水蒸气透过量和氧气透过量、袋的耐压和耐跌落性能、卫生指标等。此标准要求较全面，起草组参考了其部分检测项目的标准值，研究了其检测方法，但由于其标准适用范围更针对食品相关产品不包括非食品包装共挤膜，与本标准适用范围并不完全一致，非食品包装共挤膜并不能使用此标准进行规范

- GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜

该标准适用于以聚偏二氯乙烯树脂为主要原料，采用吹塑法制成的食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜，规定了PVDC肠衣膜的分类、技术要求，实验方法、检验规则等。此标准规定PVDC材质为阻隔膜使用阻隔材料中的一种。起草组研究了其技术要求和检测方法，对相关材质检测项目标准值和检测方法的确认有一定参考作用，但其不属于共挤膜，相关产品不能参照此标准进行规范。

- GB/T 20218-2006双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

该标准适用于以聚酰胺6树脂为主要原料，以平膜法经双向拉伸制得的聚酰胺（尼龙）薄膜，规定了薄膜要求、试验方法、检验规则等。其物理与卫生安全的指标不能满足共挤膜使用方和生产方的要求。此标准规定PA材质为阻隔膜使用阻隔材料中的一种。起草组研究了其技术要求和检测方法，对相关材质检测项目标准值和检测方法的确认有一定参考作用，但其不属于共挤膜，相关产品不能参照此标准进行规范。

3、形成标准修订的讨论稿

起草组在充分研究相关标准对产品的要求项目，标准值以及各项测试方法的基本原理、试验过程和参考了包装使用企业的现行标准，确定了标准的修订内容，起草组经反复讨论，多次修改形成了本标准修订的讨论稿。

4、形成征求意见稿

2020年2月至5月，起草组通过线上调研的方式，广泛了解了生产方和使用方的需求，收到9份30条修订意见。2020年6月起草组在线上组织了《包装用多层共挤阻隔膜通则》行业标准讨论会，参加会议的代表分别来自全国包装标准化技术委员会、中国绿色包装产业技术创新战略联盟、江阴生辉包装材料有限公司、江苏彩华包装集团有限公司、美盈森集团股份有限公司、惠州宝柏包装有限公司、中国包装科研测试中心等企业。在会上，通过修改完善和进一步征求生产企业及包装使用企业的意见，根据国内外相关资料和企业实际需求，参会代表和专家，对标准逐条进行了讨论。会后起草组收集了标准相关样品17份，抗刺穿性能样品20余份进行了相关检测项目的试验验证。起草组经进一步整理完善后形成了标准征求意见稿。

三、标准制定的依据与指导思想

1、严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》标准的相关要求进行了编写；

2、与相关标准和法规协调一致的原则；

3、结合行业发展和市场实际情况以及标准的可操作性相结合的原则。

四、技术修改上需要说明的问题

1、标准名称

将标准立项名称“包装用多层共挤阻隔膜通则”编辑性修改为“包装用多层共挤阻隔膜”，其原因为标准名称和适用范围已经对标准针对的产品范围进行了充分的限定，不宜使用通则进行表述。

2、规范性引用文件：

按GB/T 1.1的要求对语言和格式进行了编辑。在规范性引用文件中，由于国家颁布了食品安全国家强制标准，所以增加了GB 4806.1 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》，删除了GB/T 5009.60-2003《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法》、BS EN 1122:2001《塑料—镉的测定—湿分解法》、FD CR 13695-1:2000《包装 包装中四种重金属及有害物质释放量的测量和判定的要求 第1部分：四种重金属的测量和判定要求》、USEPA 3050B-1996《沉积物、污泥和土壤的酸分解法》、USEPA 3052-1996《硅酸材料和有机材料的微波助酸分解法》、USEPA 3060A-1996《六价铬的碱分解法》、USEPA 7196A-1992 《六价铬的测定 比色》、USEPA 7473-1998《固体与液体样品中汞的测定 热分解汞齐原子吸收光谱法》；根据行业和检测方法的发展，增加了GB/T 19789 《包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法》、GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定　红外检测器法》、GB/T 37841 《塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法》；由于检测项目的调整，删除了QB1130-1991 《塑料直角撕裂性能试验方法》、QB/T 2358-1998《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。

3、产品分类

对应 BB/T 0041-2007 条款4。

由于产品质量要求不依据产品分类进行规定，且随着生产工艺的发展，多种阻隔材质可能会用于同一共挤膜产品中，所以无法依据使用阻隔树脂对产品进行分类，所以取消分类。

4、外观质量

对应BB/T 0041-2007条款5.2。

为了使检测项目更加明确，按照包装检测标准的一般顺序，将“外观质量”由条款5.2调整到4.1。原标准中污染涵盖内容过多，容易引起歧义，造成使用者误会，参考国标GB/T 28117-2011将“表面划痕及污染”更改为“表面划伤、烫伤、穿孔、破洞、分层、脏污”；为了满足使用方需求，参考国标GB/T 28117-2011增加了“膜卷松紧”、“卷膜端面不平整度”项目，标准值与国标一致。

5、尺寸及规格

对应BB/T 0041-2007条款5.1。

为了使检测项目更加明确，按照包装检测标准的一般顺序，将“尺寸及规格”由条款5.2调整到4.1。由于国标GB/T 28117-2011对于片膜的标准严于原标准，结合检测数据，参考GB/T 28117-2011对片膜宽度偏差的标准值进行了修改。

6、物理机械性能要求

对应BB/T 0041-2007 条款5.3。为了提高标准的可用性，鼓励产品品质的提升，参考GB/T 21302-2007等国标将原标准中的分组表示转化为分级表示，拉断力，剥离强度，落镖冲击质量，雾度，透光率的标准值均未发生变化。

6.1 断裂标称应变

断裂标称应变是塑料膜类产品重要的物理指标，反应了产品的柔韧性、可加工性和对内装物的保护性能。根据使用要求，参考GB/T 21302-2007、GB/T 28117-2011增加了“断裂标称应变”项目。起草组对相关样品进行了测试，综合国标的要求制定了标准值。

6.2 抗刺穿性能

由于GB/T 37841-2019 《塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法》已经推出并于2020年3月31日正式实施，且该标准检测方法与GB/T 21302-2007 《包装用复合膜、袋通则》、GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》穿刺性能项目检测方法一致，所以本次标准修订采用了GB/T 37841-2019替换原方法附录A进行检测。

由于检测方法发生变化，穿刺头由聚四氟乙烯材质直径19mm变更为金属材质直径0.5mm，所以带来了标准值的变化。由于穿刺头直径的减小，原抗穿刺性能中延伸量的指标误差增大，此外该指标也未出现在其他相关国标中，经过讨论会讨论予以删除。穿刺力的标准值通过大量试验，综合国标要求最终确定。

6.3 袋的热合强度

对应BB/T 0041-2007条款5.3.1.2。

由于标准范围只限于薄膜，不包括成品袋，经讨论删除了此项目。

6.4 撕裂性能要求

对应BB/T 0041-2007条款5.3.1.3。

由于社会的发展，新的包装不但需要满足包装对内装物的保护性能，也需要强调包装产品的便捷性和方便取用，所以很多易撕的包装应运而生。此时规定撕裂性能大于某一个标准值不能满足使用的便捷性要求，也违背某些产品使用方和终端消费者的使用要求，所以经过讨论会讨论，删除此项目。

7、阻隔性能要求

对应BB/T 0041-2007条款 5.3.2。

修改了条款格式，由于很多产品使用多种阻隔树脂共挤生产薄膜，造成无法使用阻隔层材质对阻隔性能指标进行分类，所以将原标准A、B、C类更改为1级、2级、3级，以满足使用需求，原标准值无变化。

8、卫生性能

对应BB/T 0041-2007条款 5.4、5.5。

修改了卫生性能的要求，删除了重金属含量要求，其依据为：国家强制标准GB 4806系列标准《食品安全国家标准 食品接触材料及制品安全要求》及GB 9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》已经于2017年全面实施，相关卫生性能需要符合国家强制标准的要求。

9、试验方法

9.1 拉断力和断裂标称变

对应BB/T 0041-2007条款 6.4.1

修改了拉断力的检测方法，增加了断裂标称应变的检测方法。由于GB/T 13022-1991 《塑料 薄膜拉伸试验方法》已作废并被GB/T 1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》替代，所以使用GB/T 1040.3-2006进行拉断力和断裂标称应变的检测。

9.2 抗刺穿性能

对应BB/T 0041-2007条款 6.4.4

修改了抗刺穿性能的检测方法。由于GB/T 37841-2019 《塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法》已经推出并于2020年3月31日正式实施，且该标准检测方法与GB/T 21302-2007 《包装用复合膜、袋通则》、GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》穿刺性能项目检测方法一致，所以本次标准修订采用了GB/T 37841替换原方法附录A进行检测。

9.3 氧气透过率

对应BB/T 0041-2007条款 6.4.8

修改了氧气透过率测试方法要求。GB/T 19789为库仑电量法，精度及重复性等均高于压差法，对精度要求不高的产品可采用GB/T 1038压差法进行试验。

9.4 水蒸气透过率

对应BB/T 0041-2007条款 6.4.9

修改了水蒸气透过率测试方法。GB/T 26253规定了使用红外传感器测试材料水蒸气透过量测试验方法，检测精度和重复性均高于GB/T 1037规定的称重法，且操作简便，因此增加该标准作为水蒸气透过量的试验方法。

9.5 卫生性能

对应BB/T 0041-2007条款 6.5

修改了卫生性能的检测方法，使用国家强制标准对应检测方法代替原标准检测方法。

10、检验规则

对应BB/T 0041-2007条款 7

修改了抽样方案和判定规则合格批判定，由于原标准引用的GB/T 2828.1-2003已被GB/T 2828.1-2012替代，根据最新版《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》对抽样方案进行了更改。

11、标志、包装、运输和储存

增加了食品接触用共挤膜应符合 GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》的规定。

五、采用国际标准和国外先进标准的制修订情况

本标准的制定未参考国外标准

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

未有与现行法律、法规和强制性标准违背的地方。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本部分标准在起草阶段未出现重大分歧。

八、标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

九、贯彻行业标准的要求和措施

本标准规定了《包装用多层共挤阻隔膜》的产品要求，为了更好的贯彻执行，建议本标准批准、颁布后应进行宣贯。

十、废止现行有关标准的建议

本标准代替BB/T 0041-2007《包装用多层共挤阻隔膜通则》，本标准发布后，建议废止BB/T 0041-2007。

十一、其他说明的事项

将标准立项名称“包装用多层共挤阻隔膜通则”编辑性修改为“包装用多层共挤阻隔膜”，其原因为标准名称和适用范围已经对标准针对的产品范围进行了充分的限定，不宜使用通则进行表述。

《包装用多层共挤阻隔膜》行业标准起草组

2020年08月31日